| № операции | Наименование и содержание операции | Технологический режим | Инструмент и контрольно измерительные приборы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Подготовительная |  |  |
|  | 1. Проверить комплектность согласно перечню элементов. 2. Проверить детали на отсутствие механических повреждений, сколов, нарушений лакокрасочного покрытия. 3. Подготовить паяльник к работе: - паяльник должен быть не более 36В/25 Вт - отрегулировать длину стержня; - заточить стержень нужной формы и облудить его; - проверить температуру стержня паяльника 250 + 10°С - Рабочее место должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией. 4. Облудить выводы элементов паяльником с использованием припоя ПОС 61. Расстояние от корпуса элементов до лужения должно быть не менее 5 мм. Обрезать выводы элементов длина выводов 2; 3мм. 6. Выполнить формовку выводов элементов согласно рисунков указанных в приложении. При формовке выводов элементов обеспечить меры предосторожности от изгиба выводов у основания корпуса элемента, придерживая вывод элемента круглогубцами или пинцетом. Рабочее место должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией. 7. Обрезать выводы элементов бокорезами. Длина выводов светодиодов не менее 13мм. 8. Выводы резисторов и микросхемы обрезать вручную бокорезами. 9. Все работы проводить в спецодежде. | Температура стержня паяльника 250 + 10°С | - Пинцет - Теплоотвод - Бокорезы - Паяльник 36В/25Вт |
| 10 | Монтажная |  |  |
|  | 1. При работе с полупроводниковыми приборами пользоваться антиэлектростатическим браслетом для защиты элементов от статического электричества. Сопротивление между антиэлектростатическим браслетом и корпусом R=1мегоом + 10%. При пайке полупроводниковых приборов использовать паяльник мощностью не более 25 Вт напряжением 36В, заземление жала паяльника R больше или равно 5 Ом. Температура жала паяльника 250 + 10ºС 2. При пайке не допускать попадания припоя на корпус ЭРЭ. 3.Наносить флюс, на поверхность подлежащую пайке, без каплеобразования, не допускается затекания флюса в негерметичный и разъём питания. Запрещается использовать активный флюс, паять, избегая излишнего перегрева, не допускается. 4. Монтаж радиоэлементов на печатную плату выполнять в соответствии с монтажной схемой и схемой электрической принципиальной в следующей последовательности: сначала малогабаритные, резисторы и конденсаторы ( при установке конденсаторов С1,С2 соблюдать полярность), затем все остальные элементы. Установить на печатную плату колодку 20 PIN. Микросхему DD1 устанавливается на колодку 20PIN. При установке светодиодов VD 1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 следует соблюдать полярность, пайку выполнять с теплоотводом. | Расходные материалы: - Припой ПОС61 - Флюс - Время пайки 2 – 3 сек. | - Пинцет - Теплоотвод - Бокорезы - Паяльник |
| 15 | Промывка и укладка |  |  |
|  | - Протереть поверхность платы, деталей, пайки, элементы от загрязнений тампоном из миткаля, смоченным в спирте (спирто –бензиновая смесь 1:1) 2. Исключить затекание промывочной жидкости во внутрь негерметичных приборов, узлов. 3. Проверить блок на отсутствие посторонних предметов: капли и кусочки припоя, обрезка выводов ЭРЭ. Флюс и канифоль должны быть удалены. При визуальном осмотре с помощью лупы не должно быть видным остатков флюса и белого налёта. | Расходные материалы: Спирто – бензиновой смесь 1: 1, миткаль. | 1. Пинцет |
| 20 | Контроль монтажа |  |  |
|  | - Проверить правильность монтажа на соответствии схемы электрической и перечня элементов. - Проверить качество пайки. Пайка монтажных соединений должна быть скелетной, обеспечивать надёжность электрического контакта и необходимую механическую прочность. Поверхность галтелей припоя по всему периметру паянного шва должна быть вогнутой, непрерывной, гладкой, глянцевой без тёмных пятен и посторонних включений. Высота паянных соединений над печатной платой не должна превышать 2 мм для всех электрорадиоэлементов. - Проверить зазоры между деталями. 4. Зазоры между токонесущими элементами и корпусом должны быть не менее 1,0 мм. 5. Маркировка деталей должна быть чёткой и ясной. 6. Пайки должны быть чистыми, ровными без раковин и подтёков. 7. Выводы радиоэлементов не должны лежать на острых кромках деталей. 8. Детали не должны иметь вмятин, царапин и других повреждений лакокрасочного покрытия. 9. Не допускается наличие брызг припоя и посторонних предметов на деталях и элементов монтажа. |  | 1. Щуп |